| SOCIETatea INVENTatorilor din ROMÂNIA Filiala Bucureşti – Ilfov |  |
| --- | --- |
| PROCEDEU DE FABRICARE A UNUI PANOU SANDWICH SI PANOUL ASTFEL OBTINUT | Brevet RO Nr. 117976 INVENTATOR Conf. univ. dr. ing. Vasile Moga |
| Invenţia se refera la un procedeu de fabricare prin presare in matrite si intarirea liantilor la rece (temperatura normala) a unui panou sandwich plan sau neplan avand fetele exterioare din materiale compozite polimerice armate, materiale metalice sau nemetalice si continand un miez unistructurat din celule deschise, de exemplu in forma de fagure sau din materiale poroase, neporoase, granulare, particule, profile U, I, T, ( etc.sau un miez dublu ori multiplu structurat. |  |
| AVANTAje au proprietati fizico – mecanice superioare datorita suprafatei de lipire dintre fete si miez mult mai mare; pot avea atat fete de lucru cat si fete laterale; pot fi ignifugate; nu mai trebuie vopsite; pot contine rigidizori interiori din materiale compozite sau din alte materiale; pot avea decupari bordurate; au rezistenta deosebita la radiatiile ultraviolete, variatii de temperatura, nu sunt higroscopice, nu putrezesc, nu se oxideaza; au resursa de viata (durata de utilizare) de aproximativ 80 - 100 ani; au o rugozitate de suprafata mult mai buna; costurile de fabricatie de 2,5 – 3 ori mai mici. |

# Text boxes

Stadiul invenţiei:

prototip industrial